ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ ФИЛЬТРАЦИИ В СОСТАВНОЙ СТРУКТУРЕ ФЕРРОМАГНИТНЫХ ВОЛНОВОДОВ С ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ШИРИНОЙ

Ф.Е. Гаранин, В.А. Губанов, А.В. Садовников

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского.

E-mail: garaninfedorwork@mail.ru

В данной работе будет рассматриваться система двух волноводов, расположенных параллельно с зазором d с изменяющейся шириной. Будет показано разделение сигнала по выходным каналам P2 и P3 в зависимости от частоты возбуждения системы магнонных микроволноводов.

Ключевые слова: микроволновод, магнитостатическая волна, магнитные микроволноводы, сужение, латеральные структуры, магноника

На данный момент исследование распространения магнитостатических волн в ферромагнитных структурах представляет огромный интерес [1-4] из-за того, что их можно использовать для обработки и хранения информационных сигналов. Возможность создания разных элементов межсоединений, в которых можно изменять свойства спиновых волн при помощи различных методов – изменения мощности и частоты входного сигнала, приложения внешних взаимодействий (создание упругих деформаций [5], изменение свойств структуры посредством лазерного нагрева [6]) и т.д. Можно создавать нерегулярные структуры, к примеру волноводы с изменяющейся шириной.

Рис. 1. Система двух волноводов, расположенных параллельно с зазором d с изменяющейся шириной.

На рис.1 схематически представлена система связанных через боковую стенку магнитных микроволноводов, общая длина которой составляет 12 мм. В ней существует сегмент длиной 10 мм с изменяющейся шириной от 2.5 мм до 200 мкм для каждого микроволновода. Также в структуре слева и справа находятся области длиной 1 мм, на которых размещены входной порт P1 и выходные порты P2 и P3. Данные области были введены для эффективного возбуждения и приема спиновой волны в системе. Расстояние между микроволноводами составляла d = 20 мкм, которая исходила из экспериментально полученных образцов. Получение экспериментальных образцов производилось при помощи метода лазерной абляции на установке МиниМаркер2. Структура помещалась в однородное внешнее магнитное поле H0 = 1200 Э, которое было направлено вдоль оси y, при котором возбуждались поверхностные магнитостатические волны (ПМСВ).

Рис. 2. Распределение внутреннего магнитного поля в микроволноводе с уменьшающейся шириной в срезах x = 1, 5, 9 мм.

Данная система исследовалась при помощи экспериментальных методов микроволновой спектроскопии и метода Мандельштам-Бриллюэновской спектроскопии (МБС), а также метода микромагнитного моделирования в программе MuMax3. Были получены распределения внутреннего магнитного поля в данных микроволноводах по отдельности и показан его неоднородный характер. Рассмотрен случай связанной системы и исследована трансформация внутренних магнитных полей в конкретных срезах вдоль оси x.

В микромагнитном моделировании также рассматривалась структура с изменяющимся зазором между волноведущими структурами d = 40 мкм и 80 мкм. Было показано, что при увеличении d связь между волноводами уменьшается.

При моделировании структуры на концах волновода использовались области с увеличенным параметром затухания на границах структуры для уменьшения влияния отраженного сигнала. Возбуждение ПМСВ происходило при помощи подачи СВЧ сигнала на микрополосковую антенну шириной 30 мкм, расположенной в широкой области выше находящегося микроволновода. Были получены спектры прохождения спинволнового сигнала в структуре связанных магнонных микроволноводов с различной шириной на выходных портах P2 и P3. Получены режимы перераспределения мощности ПМСВ в зависимости от частоты возбуждения сигнала на входном порте P1. Первый режим был получен на частоте f = 5.21 ГГц, при котором ПМСВ распространяется в порт P2. Второй режим был получен на частоте f = 5.16 ГГц, при котором ПМСВ распространяется в выходной порт P3. Для характерных частот, связанные с частотами непропускания для отдельного выходного порта были получены карты распределения интенсивности ПМСВ методами МБС и микромагнитного моделирования, демонстрирующие режимы перераспределения мощности между микроволноводами.

Данная структура может быть использована в качестве направленного ответвителя СВЧ сигнала на магнитостатических волнах.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках выполнения государственного задания (проект № FSRR-2023-0008).

Библиографический список

1. V.V. Kruglyak, S.O. Demokritov, D. Grundler // J. Phys. D: Appl. Phys. 2010. V. 43. No 26. P. 264001.

2. Sander, D., Valenzuela, S. O., Makarov, D., et. al. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2017. V. 50. No 36. P. 363001.

3. Губанов В.А., Мартышкин А.А., Шешукова С.Е., Садовников А.В. Управление свойствами спин-волнового транспорта в полукольцевом магнонном микроволноводе // ЖТФ 2019. Т. 89. В. 11. C. 1726.

4. A.V. Sadovnikov, A.A. Grachev, V.A. Gubanov, S.A. Odincov, A.A. Martyshkin, S.E. Sheshukova, Yu.P. Sharaevskii, and S.A. Nikitov Spin-wave intermodal coupling in the interconnection of magnonic units // Appl. Phys. Lett. 2018. V. 112. P.142402.

5. A.A. Grachev et al. // AIP Advances 2021. V. 11. P. 035316.

6. V.A. Gubanov et al. // Phys. Rev. B 2023. V. 107. P. 024427.

Сведения об авторах (не печатаются в сборнике)

Гаранин Федор Евгеньевич – студент, год рождения 2003, garaninfedor@mail.ru, 89085448989.

Губанов Влад Андреевич – младший научный сотрудник, год рождения 1994, vladmeen@gmail.com, 89603562742.

Садовников Александр Владимирович - к.ф.-м.н., доцент, год рождения 1987, SadovnikovAV@gmail.com, 89033868480.

Вид доклада: стендовый