# ПРИБЛИЖЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ ВОЛН ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ СВЧ ДИАПАЗОНА 
С КИРАЛЬНЫМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ

# О.В. Осипов1, Д.Н. Панин1

1Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики (г. Самара)

E-mail: o.osipov@psuti.ru

В работе рассмотрены методы исследования распространения собственных волн в линиях передачи СВЧ, которые частично заполнены слоями на основе киральных метаматериалов. Математические модели волноведущих структур учитывают киральность, дисперсию и гетерогенность киральных включений. Рассмотрены вариационный метод и двухсторонние приближенные граничные условия. В качестве примера проведен электродинамический анализ прямоугольного волновода, в поперечной плоскости которого расположен планарный слой из кирального метаматериала.

Ключевые слова: линия передачи, метаматериал, киральная среда, собственная волна, вариационный метод, приближенные граничные условия.

В настоящее время наблюдается значительное развитие СВЧ-технологий, связанных с использованием метаматериалов, то есть искусственных композиционных структур с заранее заданными электромагнитными свойствами [1-2]. Подобные структуры нашли широкое применение в технике СВЧ [3]. Одним из видов метаматериалов являются киральные среды, в которых применяются в качестве микровключений проводящие элементы зеркально асимметричной пространственной конфигурации [4-5]. Объектом исследования в данной работе являются линии передачи СВЧ диапазона, в которых присутствуют слои из кирального метаматериала (КММ). Достаточная сложность дифференциальных уравнений для электромагнитного поля в киральном метаматериале приводит к тому, что в настоящее время для расчета характеристик линии передачи используются численные методы. Аналитические решения получаются лишь для частично экранированных линий передачи. В данной работе предлагаются два приближенных метода, позволяющие получить аналитические решения для волноводов, в которых киральный слой может располагаться в продольной или поперечной плоскостях линии передачи. Также заметим, что важную роль играет построение математической модели для кирального метаматериала, которая должна учитывать его основные электромагнитные свойства (материальную дисперсию, киральность и гетерогенность). В данной работе использовалась достаточно общая модель КММ, базирующаяся на учете дисперсии диэлектрической и магнитной проницаемостей в формализме Лоренца, а также применении формулы Кондона для дисперсии параметра киральности [6].

Векторы электромагнитного поля в КММ определяются материальными уравнениями для киральной среды [4-5]:

(1)

где  — комплексные амплитуды векторов напряженностей и индукций электрического и магнитного полей;  — мнимая единица;  — относительная диэлектрическая проницаемость;  — относительная магнитная проницаемость;  — параметр киральности. В формулах (1) верхние и нижние знаки соответствуют КММ на основе правых и левых форм зеркально асимметричных элементов, соответственно. Уравнения (1) записаны в Гауссовой системе единиц и для гармонической зависимости физических величин от времени.

В общем виде можно использовать следующую дисперсионную модель для материальных параметров КММ [7]:

(2)

где  — относительная диэлектрическая проницаемость;  — резонансная частота зеркально асимметричного микроэлемента;  — частота демпфирования;  — «сила» резонанса диэлектрической проницаемости;  — относительная магнитная проницаемость;  — «сила» резонанса магнитной проницаемости;  — «сила» резонанса параметра киральности. Зависимости перечисленных параметров от геометрических размеров и формы элементов определяются типом используемого микроэлемента.

Рассмотрим методы, применяемые для расчета характеристик линий передачи с киральными слоями.

Вариационный метод. Пусть векторы электромагнитного поля зависят от координат следующим образом:

(3)

где  — постоянная распространения собственной волны в киральном волноводе. При записи (1) предполагается, что волна распространяется вдоль оси  линии передачи.

Далее вводятся комплексно сопряженные векторы:

(4)

и с использованием уравнений Максвелла в дифференциальной форме для векторов (3) и (4) путем ряда тождественных преобразований получается формула для постоянной распространения собственной волны  регулярного волновода с продольным слоем на основе кирального метаматериала:

(5)

где  — волновое число для плоской электромагнитной волны в вакууме.

Поперечные распределения полей собственных волн  находятся из уравнений Максвелла для поля в КММ. Заметим, что данный метод применим для продольно регулярных линий передачи.

Метод двухсторонних приближенных граничных условий. В работе [8] был предложен метод, позволяющий избежать трудоемкой процедуры вычисления поля в слое КММ для случая, когда он является тонким. Двухсторонние приближенные граничные условия (ДПГУ) связывают векторы напряженностей электрического и магнитного полей в областях, окружающих киральный слой, через материальные параметры КММ:

(6)

где  — толщина слоя КММ; ; индексы «1» и «2» соответствуют областям волновода, расположенным слева и справа от слоя.

В работе ДПГУ применены для нахождения коэффициентов отражения и прохождения основной волны  прямоугольного волновода от планарной поперечной вставки на основе кирального метаматериала. При решении задачи были определены поля собственных волн  и  в областях прямоугольного волновода слева и справа от слоя, в которые входят неизвестные коэффициенты отражения и прохождения ; далее относительно них из ДПГУ (6) была получена система линейных алгебраических уравнений.

Численное моделирование показало, что на частоте отсечки основной волны  прямоугольного волновода, вследствие кросс-поляризации возбуждается новая мода .Обе волны на границе со слоем КММ разделяются на волны с право (ПКП) и левокруговыми поляризациями (ЛКП). При небольших значениях  прошедшие в КММ и отраженные от его внешней границы волны ПКП и ЛКП обладают разными резонансными частотами отражения и прохождения. Увеличение коэффициента демпфирования подавляет резонансный характер отражения и прохождения волны .

Результаты работы могут быть использованы для создания новой компонентной базы техники СВЧ с частотно и поляризационно селективными свойствами с использованием метаматериалов.

Библиографический список

- Capolino F. Theory and phenomena of metamaterials. – CRC press, 2017. 974 p.

- Engheta N., Ziolkowski R. W. (ed.). Metamaterials: physics and engineering explorations. – John Wiley & Sons, 2006. 440 p.

- Вендик И. Б., Вендик О. Г. Метаматериалы и их применение в технике сверхвысоких частот (Обзор) // Журнал технической физики. 2013. Т. 83. №. 1. С. 3-28.

- Lindell I. et al. Electromagnetic waves in chiral and bi-isotropic media. – Artech House, 1994. 332 p.

- Lakhtakia A., Varadan V. V., Varadan V. K. Field equations, Huygens’s principle, integral equations, and theorems for radiation and scattering of electromagnetic waves in isotropic chiral media // JOSA A. 1988. Т. 5. №. 2. С. 175-184.

- Condon E. U. Theories of optical rotatory power// Reviews of modern physics. 1937.Т. 9. №. 4. С. 432.

- Zhao R., Koschny T., Soukoulis C. M. Chiral metamaterials: retrieval of the effective parameters with and without substrate // Optics express. 2010. Т. 18. №. 14. С. 14553-14567.

- Неганов В. А., Осипов О. В. Отражающие, волноведущие и излучающие структуры с киральными элементами. – 2006. 279 с.

Сведения об авторах (не печатаются в сборнике)

# Осипов Олег Владимирович – д.ф.-м.н., доцент, год рождения 1975, o.osipov@psuti.ru, 89179411073.

# Панин Дмитрий  – к.ф.-м.н., доцент, год рождения 1977, d.panin@psuti.ru, 89371793231.

Вид доклада: устный (/ стендовый)