# Локализованные плазмоны в проводящих наночастицах: электродинамический и приближенный подходы

# М.В. Давидович

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского E-mail: davidovichmv@info.sgu.ru

Аннотация: На основе классического электродинамического подхода и приближенного подхода на основе метода поверхностного плазмонного резонанса рассмотрены локализованные плазмоны в малых металлических и проводящих частицах. Приведены приближенные аналитические результаты для резонансных частот. Показано, что приближенный подход дает хорошую точность в случае малых частиц с размерами порядка нескольких нм. Результаты могут быть использованы в медицинских целях.

Ключевые слова: локализованные плазмоны, поверхностная проводимость, фуллерены, интегральные уравнения.

Ключевые слова: локализованные плазмоны, фуллерены, дисперсия, интегральные уравнения

В медицине и в медицинской физике для взаимодействия с лазерными пучками широко используются металлические, наночастицы, в частности, золотые, а также фуллерены и углерные нанотрубки (УНТ). Проводящие наночастицы (нанокластеры) имеют сходство с молекулой, содержащей много атомов, которые имеют общие электроны проводимости. Некий размер (радиус) таких кластеров может изменяться от 1 нм до десятков и даже сотен нм. В частности, такие кластеры могут иметь атомы на поверхностях (фуллерены, УНТ), или в объеме (металлические наночастицы). Фуллерены и УНТ можно описывать как проводящие оболочки. Число атомов  может варьироваться от десятков (фуллерены С28, С60) до сотен тысяч (3.56∙105 для медной наночастицы радиуса r=10 нм). Рассматриваемые нанокластеры поддерживают локализованные плазмоны (ЛП) – колебания с комплексными резонансными частотами [1‒3]. Задача состоит сопряжении резонансных частот с частотами лазеров. После возбуждения коротким лазерным импульсом колебания затухают тем медленнее, чем больше добротность. Задача  о возбуждении шаровой частицы дается классическим решением Ми, которое пригодно как для металлической, так и для диэлектрической частицы. Для фуллеренов подход, основанный на введении проводимости оболочки, рассмотрен в [3]. Кроме электродинамических подходов часто используют методы квантовой химии, на которых основаны стандартные пакеты программ типа Gaussian 9.

Интересна как задача о возбуждении заданным полем  c зависимостью от времени , так и задача о собственных колебаниях. Вектор-потенциал рассеянного или собственного поля имеет вид

.                                                (1)

Поля выражаются как , , . В (1) входит скалярная функция Грина (ФГ) и  ‒ плотность тока поляризации в объеме . В случае фуллеренов и УНТ следует рассматривать интеграл по их поверхности, при этом удельную (объемную) проводимость  следует заменить на поверхностную , связанную с поверхностной плотностью тока  . В данной работе мы сравниваем строгий подход на основе (1) и интегрального уравнения с приближенным, основанным на рассмотрении плазмонов. Приближенный подход для проводящих оболочек может быть основан на том, что имеются уравнения для поверхностных E-плазмонов  и Н-плазмонов , . Эти уравнения справедливы при достаточно больших радиусах кривизны. Здесь введены постоянные распространения вдоль некой замкнутой дуги s с периметром . В силу замкнутости имеем уравнения  или , , k=1,2,... Для фуллерена C60 имеем  нм, т.е. даже при замедлениях порядка 100 возможные минимальные частоты лежат в УФ диапазоне, где обычная проводимость для этих частот теряет смысл. Однако при УФ частотах с квантами более 3 эВ все атомы углерода ионизируются, т.е. при воздействии жесткого УФ лазера оболочку фуллерена можно рассматривать как плазму, в которой каждый атом отдает шесть электронов. Такая оболочка описывается как ДЭГ [3]. Более низкочастотные спектры соответствуют фуллеренам с большими радиусами и числами атомов. При радиусе r поверхности  и поверхностной плотности атомов углерода nS=3.82·1019 м−2  имеем нормированную поверхностную проводимость . В ней , где t – толщина оболочки порядка 0.1 нм. В области плазмоники она мала: , поэтому максимальное замедление плазмонов , т.е. резонансные частоты могут соответствовать всему УФ диапазону. Для УНТ низкочастотные плазмоны соответствуют их длинам L, поскольку их радиусы существенно меньше r<<L. Эти частоты определяются из уравнения , m=1,2,… и могут лежать в ИК диапазоне и даже в ТГЧ диапазоне для длинных УНТ.

Для произвольной частицы строгая задача может быть сформулирована на основе ИУ или интегродифференциальных уравнений (ИДУ) [4]. В случае сферической поверхности задача имеет аналитическое решение. Для задачи о возбуждении шара плоской волной это решение Ми. Используя потенциалы Дебая и сшивая поля при учете на частице проводящей оболочки, нетрудно получить для E-мод и H-мод уравнения для локализованных поверхностных плазмонов в фуллеренах:

,                                        (2)

.                                      (3)

В них , ,  – радиус частицы, введены функции Риккати-Бесселя , Риккати-Ханкеля   и коэффициенты

,                                     (4)

.                                                 (5)

Для шара классическое строгое решение для задачи рассеяния дает формула Ми. Однако для металлических частиц с ДП Друде-Лоренца  спектр локализованных плазмонов хорошо описывается квазистатической формулой [1,2]

, m=1,2,...                          (6)

Обозначая ,   отсюда имеем

,                                           (7)

т.е. спектр сгущается к частоте . Строгое характеристическое уравнение для Hnm моды имеет вид [3]

.                                         (8)

Приближенно частоты (6) и (8) можно также найти, рассматривая движение плазмона вдоль экватора металлического шара, считая, что постоянная распространения описывается дисперсионным уравнением Ценнека . Тогда

.

Оптическими эти частоты могут быть, только если квадратный корень велик, т.е. эти частоты должны приближенно определяться уравнением (6). Поэтому

.                                    (9)

Взяв первое приближение  , получаем уточнение

.                                              (10)

Таким образом, зависимость (10) близка к (6) и спектр также сгущается к . Из (8) в пренебрежении диссипацией для малого радиуса и первого резонанса получаем , откуда

.                   (11)

Для моды n=2 получаем аналогично  и . Высшие радиальные моды следует искать  как комплексные решения уравнения (8), однако для них квазистатическое приближение выполняется хуже. Условия  существования приведенных квазистатических решений  и , т.е.  нм.

В случае УНТ или нанопроволочек длины L строгий подход основан на решении однородных уравнений Галлена или Поклингтона [5]. Однако для таких частиц можно использовать приближенный подход, определяя ток , где нормированная линейная проводимость . Тогда получим . Отсюда имеем

.                                            (12)

Здесь учтена диссипация. При m=1 имеем дипольную моду. Для учета ее радиационного затухания следует к R добавить сопротивление излучения диполя. Для УНТ следует взять , где введена ее продольная поверхностная проводимость.

Таким образом, приведены строгие уравнения для ЛП в сферических и в цилиндрических наночастицах. Лля малых наночастиц с радиусами менее 30 нм можно использовать квазистатическое приближение. Показано, что аналогичные ему результаты также можно получить, рассматривая резонанс как замкнутое движение поверхностного плазмона по контуру. ЛП имеют радиационную диссипацию и диссипацию, связанную с потерями. Поэтому добротность колебаний может быть невысокой. Однако при воздействии непрерывного лазера локальное поле на резонансных частотах всегда существенно больше. Для серебра ,  Гц имеем точку сгущения спектра  Гц.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (государственное задание № FSRR-2023-0008).

Библиографический список

- Климов В.В. Наноплазмоника. – М.: Физматлит, 2009. 480 с.

- Климов В. В. УФН, 178 (8), 875 (2008).

- Давидович М.В. Локализованные плазмоны в сфероподобных фуллеренах и наночастицах с проводящей оболочкой: классический электродинамический подход // Квантовая электроника 2017. Т. 47(6). С. 567–579. DOI: 10.1070/QEL16272.

- Давидович М.В. Объемные интегродифференциальные уравнения в задачах дифракции и в задачах о собственных значениях (о б з о р) // Оптика и спектроскопия. 2022. Т. 130, вып. 10. С. 1520‒1542. DOI: 10.21883/EOS.2022.10.54863.3231-22.

- Давидович М.В. Об обращении интегродифференциального оператора тонкой линейной наноантенны и дисперсионных силах // ЖТФ. 2022. Т. 92. Вып. 10. С. 1537‒1555. DOI:  10.1134/S106378422207012X.

Сведения об авторах (не печатаются в сборнике)

# Давидович Михаил Владимирович – д.ф.-м.н., профессор, год рождения 1950, davidovichmv@info.sgu.ru, 89873132161.

Вид доклада: устный